建筑材料常规检测项目试验方法及产品标准

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 产品标准及代号 | 检测方法及代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泥 | 细度 | 《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007） | 《水泥细度检验方法（筛折法）》（GB/T1345-2005） |
|  |  | 比表面积 |  | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T8074-2008） |
|  |  | 标准稠度用水量 |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011） |
|  |  | 凝结时间 |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011） |
|  |  | 安定性 |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011） |
|  |  | 胶砂强度 |  | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671-1999） |
|  |  | 胶砂流动度 |  | 《水泥胶砂流动度测定方法》（GB/T2419-2005） |
| 二 | 砂 | 表观密度 | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 堆积密度和紧密密度 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 细度模数 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 含泥量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 泥块含量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 石粉含量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 云母含量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 有机物含量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 轻物质含量 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 含水率 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
|  |  | 吸水率 |  | 《建设用砂》（GB/T14684-2011） |
| 三 | 碎（卵）石 | 表观密度 | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 堆积密度和紧密密度 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 紧密空隙率 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 颗粒级配 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 含泥量 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 泥块含量 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |

附表1续表

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 产品标准及代号 | 检测方法及代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 压碎指标值 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 岩石抗压强度 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 含水率 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
|  |  | 吸水率 |  | 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） |
| 四 | 混凝土用减水剂 | 减水率 | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
|  |  | 常压泌水率比 |  | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
|  |  | 含气量 |  | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
|  |  | 凝结时间之差 |  | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
|  |  | 抗压强度比 |  | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
|  |  | 水泥净浆流动度 |  | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB/T8077-2000） |
|  |  | 坍落度1h经时变化量 |  | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008） |
| 五 | 混凝土用粉煤灰 | 细度 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005） | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005） |
|  |  | 需水量比 |  | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005） |
|  |  | 活性指数 |  | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） |
|  |  | 烧失量 |  | 《水泥化学分析方法》（GB/T176-2008） |
|  |  | 含水率 |  | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2005） |
|  |  | 安定性 |  | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011） |
| 六 | 混凝土用矿粉 | 密度 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） | 《水泥密度测定方法》（GBT208-1994） |
|  |  | 比表面积 |  | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T8074-2008） |
|  |  | 活性指数 |  | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） |
|  |  | 流动度比 |  | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） |

附表1续表

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 产品标准及代号 | 检测方法及代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含水量 |  | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） |
|  |  | 烧失量 |  | 《水泥化学分析方法》（GB/T176-2008) |
| 七 | 混凝土拌合用水 | 凝结时间差 | 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006） | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011） |
|  |  | 抗压强度比 |  | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671-1999） |
|  |  | pH值 |  | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T6920-1986） |
| 八 | 混凝土 | 配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011） | 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011） |
|  |  | 坍落度 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 扩展度 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 含气量 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 常压泌水率 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 压力泌水率 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 表观密度 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 凝结时间 |  | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2002） |
|  |  | 抗压强度 |  | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081—2002） |
| 九 | 砂浆 | 配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/98-2010） | 《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/98-2010） |
|  |  | 稠度 |  | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 |
|  |  | 表观密度 |  | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 |
|  |  | 保水性 |  | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 |
|  |  | 抗压强度 |  | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 |

附表1续表

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 产品标准及代号 | 检测方法及代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 钢筋及焊接件 | 抗拉强度 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008），关于修改GB1499.1国家标准第1号修改单的公告；《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.2-2007）；《钢筋混凝土用余热处理钢筋》（GB13014-1991）；《钢筋焊接接头试验标准方法》（JGJ/T27-2001） | 《金属材料室温拉伸试验方法》（GB/T228.1-2010） |
|  |  | 屈服强度 |  | 《金属材料室温拉伸试验方法》（GB/T228.1-2010） |
|  |  | 伸长率 |  | 《金属材料室温拉伸试验方法》（GB/T228.1-2010） |
|  |  | 断裂伸长度 |  | 《金属材料室温拉伸试验方法》（GB/T228.1-2010） |
|  |  | 冷弯 |  | 《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010） |
| 十一 | 沥青 | 针入度 | 《建筑石油沥青》（GB/T494-2010） | 《沥青针入度测定方法》 （GB/T4509-2010） |
|  |  | 延度 |  | 《沥青延度测定方法》（GB/T4508-2010） |
|  |  | 软化点 |  | 《沥青软化点测定方法》（GB/T4507-1999） |
| 十二 | 土 | 含水率 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 密度 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 颗粒密度 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 颗粒级配（分析） |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 界限含水率 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 最大干密度 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |
|  |  | 最优含水率 |  | 《土工试验方法标准》 （GB/T50123-1999） |